承德市保温材料及其他阻燃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销合格产品中抽取产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。如抽查岩棉板（A1级），应对所抽样品进行编号，用扑克牌法，随机抽取2块产品，作为检验用样品，再用扑克牌法在剩余产品中，随机抽取2块产品作为备用样品。

每批次产品抽取样品数详见表1。

表1 每批产品抽取样品数量

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 产品型号 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 10801.1-2021、 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | B1级 | 尺寸不小于1200mm×600mm的样品32块（检验用样品16块，备用样品16块） |
| 2 |  |  | B2级、B3级、执行GB/T 10801.1-2021的产品阻燃型和普通型 | 尺寸不小于500mm×500mm×50mm的样品8块（检验用样品4块，备用样品4块） |
| 3 | GB/T 10801.2-2018 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 燃烧性能B1级 | 尺寸不小于1200mm×600mm的样品32块（检验用样品16块，备用样品16块） |
| 4 |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 燃烧性能B2级 | 尺寸不小于1200mm×600mm的样品8块（检验用样品4块，备用样品4块） |
| 5 | 企业标准、团体标准、地方标准、及产品明示质量要求，燃烧性能依据GB 8624-2012* | 墙体保温材料 | 燃烧性能A（A1）级、B2（E）级 | 500mm×500mm的样品8块（检验用样品2块，备用样品2块） |
| 6 |  |  | 燃烧性能A（A2）级、B1（B）级、B1（C）级B2（D）级 | 尺寸不小于1200mm×600mm的样品32块（检验用样品16块，备用样品16块）或检备样均不少于7㎡ |
| 7 |  |  | 复合一体化保温板：防火层A（A2）级-热值；保温层B1级/B2级-氧指数 | 500mm×500mm的样品4块（检验用样品2块，备用样品2块） |
| 8 |  |  | 1h、2h、3h | 尺寸不小于1200mm×600mm的样品6块（检验用样品3块，备用样品3块） |

注：（生产日期在2022年3月1日后执行GB/T10801.1-2021）

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：保温材料，各产品执行标准见下表。

表2

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1-2021 | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | GB/T 10801.2-2018 | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 |

3 检验依据

表3执行GB/T 10801.1-2021标准产品检验项目

| 指标分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 是否选定抽查指标 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性指标 | 1 | 燃烧性能* | GB 8624-2012 | 是 | 否 |
|  | 1 | 表观密度偏差* | GB/T 6343-2009 | 是 | 否 |
|  | 2 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 | 是 | 否 |
|  | 3 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 | 是 | 是 |

注：燃烧性能*项目B3级、普通型无性能要求。表观密度偏差*为执行GB/T 10801.1-2021项目。

表4执行GB/T 10801.2-2018标准产品检验项目

| 指标分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 是否选定抽查指标 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性指标 | 1 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 | 是 | 否 |
| 主要性能指标 | 1 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 | 是 | 否 |
|  | 2 | 绝热性能 | GB/T 10294-2008 GB/T 10801.2-2018 | 是 | 是 |

表5执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

| 指标分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 是否选定抽查指标 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性指标 | 1 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 | 是 | 否 |
|  | 2 | 耐火极限 | GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.8-2008 | 是 | 否 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4 判定规则

4.1

表6依据标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | GB/T 10801.1-2021 | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | GB/T 10801.2-2018 | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 |
| 3 | 墙体保温材料 | 企业标准、团体标准、地方标准、及产品明示质量要求，燃烧性能依据GB 8624-2012*耐火极限依据GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.8-2008* | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》、《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》、建筑构件耐火试验方法第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》 |

注：（生产日期在2022年3月1日后执行GB/T10801.1-2021）。

GB 8624-2012*现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3结论用语

合格判定结论：

经抽样检验，所检项目符合****标准，依据《承德市2023年保温材料及其他阻燃产品质量监督抽查实施细则》判定，该批产品所检项目合格。

不合格判定结论：

经抽样检验，所检项目中***项目不符合***标准，依据《承德市2023年保温材料及其他阻燃产品质量监督抽查实施细则》判定，该批产品不合格。